附件1：                    用户需求书

一、项目名称：中山市黄圃人民医院2026年护士鞋采购项目

二、采购内容

（一）采购清单：

	货物
	技术规格、参数及要求
	数量

（双）
	单价最高限价

（元/双）

	护士鞋
	详见“技术标准与要求”
	约410
	110


（二）本采购清单的数量为预估采购数量，采购人无法保证成交数量与上表一致，结算时以实际发生量为准。

（三）详细尺码对应表待采购成交后，由采购人向成交供应商发出。

三、技术标准与要求

（一）参数要求

女护士鞋：

（1）颜色：白色；跟高：3.5-4.5cm。

（2）面料：白色牛皮革，厚度：≥1.12mm。
（3）鞋垫：

3.1具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力；3.2材料为环保PU料；

3.3面料：灰色天鹅绒；

3.4底料：10MM绿色透气PU(奥弗莱)吸湿、透气、吸；

3.5后跟PORON鞋垫。

（4）内里

4.1内里：白色猪皮内里，厚度0.7-0.9mm；
4.2撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG；

4.3拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG；

4.4延伸率：纵向≥30-80%，横向≥30-80%；

4.5耐磨性能：≥50000次不破面；
4.6色牢度：干测≥4级（50次）；

4.7 ≥3.5级汗液测试；

4.8 耐黄变：≥4级。

（5）鞋底

5.1鞋底：防滑PU底；
5.2抗静电；100KΩ≤测试结果≤1000MΩ；
5.3环保无毒；
5.4密度g/cm3：0.58-0.6；

5.5耐磨性能：GB/T 3903.2-2017 磨痕长度左、右≤8mm；

5.6摩擦系数：GB/T 28287-2012 左、右鞋≥0.1；

5.7耐黄变：HG/T 3689-2014 ＞3级。
鞋后套里

6.1后套里耐磨性： QB/T 4119-2010 干摩擦：≤1级、湿摩擦：≤2级；

6.2环保要求： GB/T 19941-2005 不得含甲醛。

（7）整体舒适度及要求
7.1选用白色牛皮，透气，柔软，舒适，材料符合国家环保要求；

7.2高回弹 PU 大底，轻盈，耐磨，防滑，环保；

7.3左、右鞋耐折性能 GB/T 3903.1-2017 割口裂口长度≤8.0mm，折后出现新裂纹单个裂纹长度不应大于2.0mm。同时折后不应出现帮面裂浆、裂面，底墙、帮底或鞋底开胶长度不应大于5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落；

7.4重金属含量（铅）(mg/kg)QB/T 4340-2012 Pb 铅 ≤5。

男护士鞋：

（1）颜色：白色；跟高：3.5-4.5cm。

（2）面料：白色透气超纤，环保无毒，耐用，方便打理，耐黄4.0以上。

（3）鞋垫：

3.1专业护足，防滑、舒适、透气。横足弓承托，减轻足部受压。根据人体工学而设计的全接触鞋垫，附带在鞋内；

3.2鞋垫为聚米环保PU垫，表面材料为透气网布料，中面层材料为聚米环保PU。下面层材料为TPU承托半垫,最前端厚度为3mm，后跟厚度为6mm。
（4）内里

4.1内里：白色透气网布，舒适透气，厚度0.75mm，环保无毒；
4.2耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：≥50；

4.3耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：≥40；

4.4耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：≥50；
4.5耐黄变：4级或以上。

（5）鞋底

5.1 高弹高密IP+耐磨防滑橡胶片大底：防滑性能高，耐磨，耐曲折，耐用性强；
5.2 密度g/cm3 ：1.1-1.2；

5.3 耐磨，磨痕长度≤12；

5.4 止滑kg：干测：0.85以上， 湿测：0.8以上；

5.5耐黄变：4级或以上。
鞋样

6.1 剥离强度(N/cm)[1]GB/T 3903.3-2011 左、右≥70；

6.2附带专业护足鞋垫。鞋垫选用优质PU，防菌、吸湿、吸震，根据人体工学设计的全接触鞋垫；

6.3样板选用白色超纤环保无毒；

6.4有软硬兼顾,透气性强,舒适大方,易于打理。
（7）舒适度要求
7.1选用高级的合成PU材料，轻盈，耐用；

7.2高弹高密IP+耐磨防滑橡胶片大底，轻盈，耐磨，防滑，吸震。

四、报价说明
1.本项目以每双护士鞋单价形式进行报价。单价报价不得高于单价最高限价。

2.报价为产品配送至采购人指定地点的人民币含税价，包括但不限于产品价格、包装、运输装卸费用、人工费、保险、关税、销售税、其他税以及项目包含的所有风险、责任等其他隐含的费用。
五、样品（如有）

供应商在参与市场调研会议时可递交样品，会议结束后样品可由供应商自行带回。
